Указания по применению монтажной пены

При использовании и хранении  выдерживать следующие температурные режимы:

| Температура применения | от -10°C до +30°C |
| --- | --- |
| Температура баллона перед запениванием | 20°C |
| Температура хранения и транспортировки | от +5°C до +30°C |
| Температура эксплуатации застывшей пены | -50°С до +90°С |

Подготовка к применению:

- выдержать баллон при температуре 18-20°С на протяжении 10 часов (если баллон транспортировался  при температуре ниже 5° выдержать баллон при температуре 20°С не менее суток);

- тщательно, не менее 30 сек. взболтать баллон;

- очистить и увлажнить поверхности для нанесения монтажной пены;

- снять защитный колпачок и присоединить пистолет или насадку с трубкой-соплом;

- перевернуть баллон в рабочее положение «ДНОМ ВВЕРХ»

Не наносить на поверхность, покрытую инеем или льдом!

- Наносить пену, регулируя выход специальным винтом или нажатием клапана. Учитывать увеличение пены в объеме (в зависимости от температуры и влажности – 1,5 - 2,5 раза). Наносить следующий слой  не ранее чем через  8-10 минут.

- Если необходимо нанесение нескольких слоев, то предыдущий слой рекомендуется предварительно смочить перед запениванием и еще раз взболтать баллон.

- В случае использования профессиональной  ОМП, использованный  баллон заменить  на новый в течение 1-3 минут или очистить пистолет.

- Время затвердевания  пены не более 15 часов при глубине слоя 35-60 мм (при отрицательных температурах  время застывания пены больше)

- Проводить механическую обработку  не ранее, чем через 4 часа после нанесения.

- Незастывшую пену с  поверхности  удалять очистителем пены. Застывшую пену удалять механическим путем.

- Защитить застывшую пену от воздействия ультрафиолета и атмосферных осадков краской,  специальным  герметиком или защитным материалом.

Меры безопасности

- Баллон находится под давлением. Оберегать от механического воздействия, прямого солнечного излучения, не допускать повышения температуры выше +50°C;

- Работать в хорошо проветриваемом помещении;

- При недостаточной вентиляции использовать средства защиты органов дыхания;

- В  помещениях, где происходит распыление не курить, не пользоваться открытым огнем и искрообразующим оборудованием.

- Перед применением надеть защитные очки и перчатки.

- Избегать попадания на кожу и в глаза.

- В случае попадания на кожу, немедленно смыть большим количеством  воды с мылом.

- В случае попадания в глаза, немедленно промыть водой и обратиться к врачу.

- Использованные баллоны не прокалывать, не разбирать и в огонь не бросать.

- Хранить вдали от источников огня - не курить, не направлять выходящую из баллона струю в сторону накаленных поверхностей или открытого огня.

- Хранить в местах, недосягаемых для детей.